Loch Klassik - Spezifikationen für das Loch Klassik – Profil :

Abmessungen :
min.: 25,0 mm x 5,00 mm
max.: 550,00 mm x 330 mm

Lagen :
1 Lage
2 Lagen
4 Lagen ( Lagenaufbau Standard )
6 Lagen ( Lagenaufbau Standard )
8 Lagen ( Lagenaufbau Standard )

Basismaterialien : ( FR4 )
0,5mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
0,8mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
1,0mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
1,5mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
2,0mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
2,4mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya
3.2mm – TG 140 °C – Panasonic / Nan Ya

Kupferendstärken :
35 µm
70 µm
105µm

Leiterbahnbreiten / Leiterbahnabstand ( Line /Space )
35 µm min. Leiterbahn > 150µm – Abstand Pad-Pad/Leiterbahn > 150µm (6mil) – High-Tech.-Paket (4mil) gegen Aufpreis
70 µm min. Leiterbahn > 250µm – Abstand Pad-Pad/Leiterbahn > 250µm (10mil)
105µm min. Leiterbahn > 300µm – Abstand Pad-Pad/Leiterbahn > 300µm (12mil)

kleinster Bohrdurchmesser
min. Durchmesser 0,3 mm im Standard
min. Durchmesser 0,2 mm im High-Tech-Paket ( Aufpreis )
Blind- Vias 0,3 mm – Apektverhältnis ( Bohrung/ Bohrtiefe) 1 : 1

Lacke und Farben :
Lötstopplack : Peters – Siebruck fotosensibel in den Farben grün – gelb-grün – weiss – blau – rot – schwarz
auf Sonderwunsch auch Coates Imagecure
Kennzeichendruck : Peters Siebdruck fotosensibel in den Farben weiss – schwarz – gelb
Abziehbarer Lötabdecklack : Peters Siebdruck in den Farben blau – grün
Carbonleitlack : Peters Siebdruck

Oberflächen :
HAL ( Hot-Air-Leveling) RoHs
chemisch Zinn (chem.SN) RoHs
chemisch Gold ( chem. Ni/Au) RoHs
chemnisch Silber (chem.Ag) Rohs

Mechanik :
Fräsen, Kerbritzen, Kombination Fräsen / Kerbritzen

Qualitätssicherung :
Fertigung nach DIN / EN 9001 /TÜV Cert.
UL- Zertifizierung
E- Test Leiterplatten / Innenlagen
Prüfprotokoll